Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком ОСТ 37.001.122-96

Указанные суффиксы соответствуют следующим типам покрытий

| Тип покрытия | Обозначение суффикса в номере изделия |
| --- | --- |
| Без покрытия | П |
| Фосфатирование | П2 |
| Ц6.хр (желтое цинкование) | П29 |
| Ц6.хр (желтое цинкование) | Суффикс отсутствует |

Толщина покрытия 6-9 мкн.

| Код детали | Характеристика | Вес |
| --- | --- | --- |
| 200213П29 | М 6-6g х 35 | 0.0085 |
| 200215П29 | М 6-6g х 40 | 0.0093 |
| 200217П29 | М 6-6g х 45 | 0.0100 |
| 200219П29 | М 6-6g х 50 | 0.0118 |
| 200220П29 | М 6-6g х 55 | 0.0125 |
| 200223П29 | М 6-6g х 70 | 0.0150 |
| 200265П29 | М 8-6g х 40 | 0.0180 |
| 200267П29 | М 8-6g х 45 | 0.0187 |
| 200269П29 | М 8-6g х 50 | 0.0211 |
| 200270П29 | М 8-6g х 55 | 0.0225 |
| 200271П29 | М 8-6g х 60 | 0.0230 |
| 200272П29 | М 8-6g х 65 | 0.0250 |
| 200273П29 | М 8-6g х 70 | 0.0260 |
| 200274П29 | М 8-6g х 75 | 0.0279 |
| 200276П29 | М 8-6g х 85 | 0.0337 |
| 200277П29 | М 8-6g х 90 | 0.0357 |
| 200315П29 | М10-6g х 40 | 0.0270 |
| 200319П29 | М10-6g х 50 | 0.0323 |
| 200320П29 | М10-6g х 55 | 0.3560 |
| 200321П29 | М10-6g х 60 | 0.0392 |
| 200322П29 | М10-6g х 65 | 0.0400 |
| 200323П29 | М10-6g х 70 | 0.0420 |
| 200324П29 | М10-6g х 75 | 0.0460 |
| 200326П29 | М10-6g х 85 | 0.0501 |
| 200327П29 | М10-6g х 90 | 0.0538 |
| 200329П | М10-6g х100 | 0.0562 |
| 200329П29 | М10-6g х100 | 0.0562 |
| 200332П | М10-6g х105 | 0.0660 |
| 200333П | М10-6g х120 | 0.0680 |
| 200367П29 | М12-6g х 45 | 0.0450 |
| 200369П29 | М12-6g х 50 | 0.0480 |
| 200371П | М12-6g х 60 | 0.0557 |
| 200371П29 | М12-6g х 60 | 0.0557 |
| 200372П29 | М12-6g х 65 | 0.0610 |
| 200373П29 | М12-6g х 70 | 0.0649 |
| 200374П29 | М12-6g х 75 | 0.0670 |
| 200376П2 | М12-6g х 85 | 0.0758 |
| 200376П29 | М12-6g х 85 | 0.0758 |
| 200380П | М12-6g х105 | 0.0883 |
| 200380П29 | М12-6g х105 | 0.0883 |
| 200381П29 | М12-6g х110 | 0.0924 |
| 200382П29 | М12-6g х115 | 0.0957 |
| 200393П29 | М12-6g х120 | 0.0470 |
| 200395П | М12х1,25-6g х 50 | 0.0500 |
| 200395П29 | М12х1,25-6g х 50 | 0.0500 |
| 200397П29 | М12х1,25-6g х 60 | 0.0560 |
| 200400П2 | М12х1,25-6g х 75 | 0.0700 |
| 200816П29 | М14-6g х 75 | 0.0720 |
| 200865П29 | М16-6g х 65 | 0.0116 |
| 459-3271067 | М10-6g х 70-8.8 | 0.0420 |
| 459-3271085 | М10х1,25-6g х 40-8.8 | 0.0276 |
| 459-3271087 | М10х1,25-6g х 50-8.8 | 0.0355 |
| 459-3271088 | М10х1,25-6g х 55-8.8 | 0.0377 |
| 459-3271089 | М10х1,25-6g х 60-8.8 | 0.0387 |
| 459-3271090 | М10х1,25-6g х 65-8.8 | 0.0040 |
| 459-3271152 | М12х1,25-6g х140-8.8 | 0.1298 |
| 459-3271155 | М12х1,25-6g х170-8.8 | 0.1490 |
| 459-3281148 | М12х1,25-6g х110-10.9 | 0.0960 |
| 459-3281150 | М12х1,25-6g х120-10.9 | 0.1016 |
| 459-3281151 | М12х1,25-6g х130-10.9 | 0.1100 |
| 459-3281153 | М12х1,25-6g х150-10.9 | 0.1260 |
| 459-3281174 | М14-6g х130-10.9 | 0.1460 |
| 459-3281196 | М14х1,5-6g х115-10.9 | 0.1340 |
| 459-3281198 | М14х1,5-6g х130-10.9 | 0.1560 |
| 459-3281199 | М14х1,5-6g х140-10.9 | 0.1600 |
| 459-3281200 | М14х1,5-6g х150-10.9 | 0.1750 |
| 459-3281201 | М14х1,5-6g х160-10.9 | 0.1960 |