Гайки шестигранные ОСТ 37.001.124-75

Указанные суффиксы соответствуют следующим типам покрытий

| Тип покрытия | Обозначение суффикса в номере изделия |
| --- | --- |
| Ц6.хр (желтое цинкование) | П29 |
| Ц6.хр (желтое цинкование) | Суффикс отсутствует |

Толщина покрытия 6-9 мкн.

| Код детали | Характеристика | Вес |
| --- | --- | --- |
| 250464-П29 | d=М 5-6Н; S=8; H=4; кл.6 | 0.0012 |
| 250508-П29 | d=М 6-6Н; S=10; H=5; кл.6 | 0.0024 |
| 250510-П29 | d=М 8-6Н; S=13; H=6,5; кл.6 | 0.0051 |
| 250511-П29 | d=М 8х1-6Н; S=13; H=6,5; кл.6 | 0.0051 |
| 250512-П29 | d=М 10-6Н; S=17; H=8; кл.6 | 0.0114 |
| 250513-П29 | d=М 10х1-6Н; S=17; H=8; кл.6 | 0.0116 |
| 250514-П29 | d=М 12-6Н; S=19; H=10; кл.6 | 0.0154 |
| 250515-П29 | d=М 12х1,25-6Н; S=19; H=10; кл.6 | 0.0154 |
| 250517-П29 | d=М 10х1,25-6Н; S=17; H=8; кл.6 | 0.0114 |
| 250523 | d=М 10х1,25-6Н; S=17; H=8; кл.3.2 | 0.0123 |
| 250538 | d=М 12-6Н; S=19; H=10; кл.3.2 | 0.0166 |
| 250558-П29 | d=М 14-6Н; S=22; H=11; кл.6 | 0.0245 |
| 250559-П29 | d=М 14х1,5-6Н; S=22; H=11; кл.6 | 0.0245 |
| 250560-П29 | d=М 16-6Н; S=24; H=13; кл.6 | 0.0332 |
| 250561-П29 | d=М 16х1,5-6Н; S=24; H=13; кл.6 | 0.0332 |
| 250562-П8 | d=М 18-6Н; S=27; H=14; кл.6 | 0.0461 |
| 250563-П29 | d=М 18х1,5-6Н; S=27; H=15; кл.6 | 0.0470 |
| 250565-П29 | d=М 20х1,5-6Н; S=30; H=16; кл.6 | 0.0626 |
| 250612-П29 | d=М 10-6Н; S=17; H=6; кл.6 | 0.0085 |
| 250614-П29 | d=М 12-6Н; S=19; H=7; кл.6 | 0.0106 |
| 250615-П29 | d=М 12х1,25-6Н; S=19; H=7; кл.6 | 0.0106 |
| 250633-П29 | d=М 14-6Н; S=22; H=8; кл.6 | 0.0177 |
| 250638-П29 | d=М 18х1,5-6Н; S=27; H=9; кл.6 | 0.0275 |
| 250691-П29 | d=М 16х1,5-6Н; S=24; H=19; кл.6 | 0.0472 |
| 303112-П8 | d=М 10х1-6Н; S=14; H=8; кл.6 | 0.0058 |
| 303113-П | d=М 10-6Н; S=17; H=10; кл.3.2 | 0.0142 |
| 303243-П29 | d=М 20х1,5-6Н; S=32; H=25; кл.6 | 0.1000 |
| 307439-П | d=М 12х1,25-6Н; S=19; H=10; кл.2.1 | 0.0160 |
| 459-5551064 | М 16х1,5-6Н; кл.8.0 | 0.0290 |